Galvenās zāģbaļķu kvalitātes prasības

1. Koksnei jābūt svaigi zāģētai – sagatavotai.

2. Maksimālie un minimālie diametri

- Min. Tievgaļa diametrs zem mizas 10 cm

- Max. Resngaļa diametrs zem mizas 60 cm

3. Garumi

- 3.3; 3.6; 3.9; 4.2;4.8; 5.1; 5.4; 6.0 + virsmērs 10 cm

- Max. Garums	6.2 m ( 6.21 m – brāķis)

- Min. Garums 3.40 m ( 3.39 m – brāķis)

4. Zari

- Max. zaru augstums no baļķa virsmas zem mizas 4 cm

- Max. zaru diametrs resnākajā vietā–Eglei 80mm, Priedei 100 mm

5. Līkumainība

- Vienmērīgā – baļķiem ar caurmēru līdz 16 cm pieļaujama 1 %

- Vienmērīgā – baļķiem ar caurmēru virs16 cm pieļaujama 2 %

- Saliktā-nav pieļaujama

6. Saussāns, plaisas

- Nav pieļaujams baļķa darba cilindrā.

7. Nav pieļaujams:

- Trupe

- Dubultā galotne

- Dubļaini

- Deguši ar oglēm, kvēpiem un sodrējiem nosmērēti baļķi

- Kukaiņu bojājumi

- Sausi baļķi

- Zilējums

- Metāls

* Darba cilindrs – zāģbaļķa tievgaļa caurmērs mīnus 1 cm. Ja baļķis ir ovāls, tad par darba cilindru pieņem mazāko baļķa caurmēru.